**PREMIER WA300**

Esecuzione di muratura faccia vista con malta premiscelata in polvere PREMIER WA300 composta da calce idrata, cemento portland, sabbia selezionata in curva granulometrica da 0 a 1,5 mm ed additivi, avente resistenza alla compressione ≥ 5,0 N/mm² a 28 gg. classificata M5 sec. EN 998-2. Marchio CE. Massa volumica del prodotto indurito pari a 1700 kg/m³. Contenuto di cloruri < 0,1%. Reazione al fuoco: Classe A1.