**PREMIER WA600**

Esecuzione di muratura, con esigenze di alti valori statici per murature portanti, con malta premiscelata in polvere PREMIER WA600 composta da calce idrata, cemento portland, sabbia selezionata in curva granulometrica da 0 a 3 mm ed additivi, avente resistenza alla compressione ≥ 15,0 N/mm² a 28 gg. classificata M15 sec. EN 998-2. Marchio CE. Massa volumica del prodotto indurito pari a 2000 kg/m³. Contenuto di cloruri < 0,1%. Reazione al fuoco: Classe A1.